LIST OF TABLES

Table 1. Chemical composition of the smelting slag (wt. %).

| Constituents | Content |
| --- | --- |
| Cu - total | 0.97 |
| Cu - oxides | 0.15 |
| Cu - sulphides | 0.82 |
| SiO2 | 33.75 |
| Al2O3 | 3.78 |
| Fe2O3 | 8.05 |
| FeO | 33.80 |
| Fe3O4 | 9.39 |
| Fe - total | 39.09 |
| CaO | 6.00 |
| MgO | 1.66 |