Table 2: Chemical composition of the René80 superalloy.

| Superalloy | Composition/wt.% |
| --- | --- |
|  | Ni | Cr | Co | Ti | Al | Mo | W | C | B | Zr |
| René80 | Bal. | 14.1 | 9.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0.17 | 0.015 | 0.063 |