- Table captions

Table 1 The related parameters of the components Si, Fe and Al

| i | Vmi (cm3/mol) | ΔHmi (kJ/mol) | rmi (×10−8 cm) | r0i (×10−8 cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Si | 11.1[1+1.4×10−4(T−1687)] | 50.63 | 2.34 | 2.25 |
| Fe | 7.94[1+1.3×10−4(T−1808.15)] | 13.77 | 2.46 | 2.34 |
| Al | 11.3[1+1.5×10−4(T−933.52)] | 10.46 | 2.84 | 2.36 |

Table 2 The values of γi∞ and γj∞, Bij and Bji of the related binary alloys i-j at the required temperatures

| i-j | T /K | γi ∞ | γj ∞ | Bij | Bji | Zi | Zj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Si-Fe[15] | 1873 | 0.00132 | 0.0162 | 1.7619 | 1.2079 | 5.8478 | 9.4905 |
| Si-Al[14] | 1700 | 0.416 | 0.495 | 1.2697 | 0.8708 | 6.1566 | 8.1525 |
| Fe-Al[14] | 1900 | 0.054 | 0.034 | 1.2611 | 1.3008 | 9.4477 | 7.8875 |

Table 3 The saturated vapor pressure of components of the Si-Fe-Al system at required temperatures.

| T /K | 1273 | 1373 | 1473 | 1573 | 1673 | 1773 | 1873 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P*Si /Pa | 5.34×10-6 | 8.03×10-5 | 8.34×10-4 | 6.41×10-3 | 3.85×10-2 | 1.89×10-1 | 7.81×10-1 |
| P*Al /Pa | 2.97×10-2 | 2.38×10-1 | 1.43×100 | 6.84×100 | 2.69×101 | 9.07×101 | 2.67×102 |
| P*Fe /Pa | 9.31×10-5 | 1.13×10-3 | 9.78×10-3 | 6.38×10-2 | 3.31×10-1 | 1.42×100 | 5.19×100 |

Table 4 The predicted values of activities of components of the liquid Si–Fe–Al alloy in the temperature range of 1273-1873 K.

| xSi | xFe | xAl | aSi | aFe | aAl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T=1273K |  |  |  |  |  |
| 0.100 | 0.400 | 0.500 | 0.1263 | 0.0669 | 0.1644 |
| 0.200 | 0.350 | 0.450 | 0.2353 | 0.0563 | 0.1562 |
| 0.300 | 0.300 | 0.400 | 0.3347 | 0.0468 | 0.1466 |
| 0.400 | 0.250 | 0.350 | 0.4291 | 0.0381 | 0.1354 |
| 0.500 | 0.200 | 0.300 | 0.5213 | 0.0299 | 0.1222 |
| 0.600 | 0.150 | 0.250 | 0.6132 | 0.0221 | 0.1071 |
| 0.700 | 0.100 | 0.200 | 0.7057 | 0.0145 | 0.0897 |
| 0.800 | 0.050 | 0.150 | 0.7994 | 0.0072 | 0.0703 |
| 0.900 | 0.025 | 0.075 | 0.8998 | 0.0040 | 0.0338 |
| T=1373K |  |  |  |  |  |
| 0.100 | 0.400 | 0.500 | 0.1263 | 0.0795 | 0.1858 |
| 0.200 | 0.350 | 0.450 | 0.2325 | 0.0675 | 0.1756 |
| 0.300 | 0.300 | 0.400 | 0.3291 | 0.0568 | 0.1639 |
| 0.400 | 0.250 | 0.350 | 0.4219 | 0.0466 | 0.1502 |
| 0.500 | 0.200 | 0.300 | 0.5140 | 0.0369 | 0.1344 |
| 0.600 | 0.150 | 0.250 | 0.6069 | 0.0274 | 0.1164 |
| 0.700 | 0.100 | 0.200 | 0.7013 | 0.0181 | 0.0962 |
| 0.800 | 0.050 | 0.150 | 0.7973 | 0.0089 | 0.0741 |
| 0.900 | 0.025 | 0.075 | 0.8992 | 0.0048 | 0.0354 |
| T=1473K |  |  |  |  |  |
| 0.100 | 0.400 | 0.500 | 0.1376 | 0.0938 | 0.2058 |
| 0.200 | 0.350 | 0.450 | 0.2384 | 0.0817 | 0.1943 |
| 0.300 | 0.300 | 0.400 | 0.3274 | 0.0702 | 0.1814 |
| 0.400 | 0.250 | 0.350 | 0.4147 | 0.0586 | 0.1661 |
| 0.500 | 0.200 | 0.300 | 0.5045 | 0.0468 | 0.1479 |
| 0.600 | 0.150 | 0.250 | 0.5979 | 0.0349 | 0.1269 |
| 0.700 | 0.100 | 0.200 | 0.6949 | 0.0229 | 0.1034 |
| 0.800 | 0.050 | 0.150 | 0.7944 | 0.0112 | 0.0782 |
| 0.900 | 0.025 | 0.075 | 0.8983 | 0.0059 | 0.0370 |
| T=1573K |  |  |  |  |  |
| 0.100 | 0.400 | 0.500 | 0.1228 | 0.1062 | 0.2256 |
| 0.200 | 0.350 | 0.450 | 0.224 | 0.0921 | 0.2104 |
| 0.300 | 0.300 | 0.400 | 0.3173 | 0.0787 | 0.1938 |
| 0.400 | 0.250 | 0.350 | 0.4089 | 0.0655 | 0.1752 |
| 0.500 | 0.200 | 0.300 | 0.5018 | 0.0522 | 0.1544 |
| 0.600 | 0.150 | 0.250 | 0.5972 | 0.0389 | 0.1313 |
| 0.700 | 0.100 | 0.200 | 0.695 | 0.0256 | 0.1065 |
| 0.800 | 0.050 | 0.150 | 0.7946 | 0.0126 | 0.0803 |
| 0.900 | 0.025 | 0.075 | 0.8984 | 0.0066 | 0.0380 |
| T=1673K |  |  |  |  |  |
| 0.100 | 0.400 | 0.500 | 0.1037 | 0.1189 | 0.2434 |
| 0.200 | 0.350 | 0.450 | 0.2045 | 0.1021 | 0.2234 |
| 0.300 | 0.300 | 0.400 | 0.3035 | 0.0861 | 0.2023 |
| 0.400 | 0.250 | 0.350 | 0.4019 | 0.0706 | 0.1802 |
| 0.500 | 0.200 | 0.300 | 0.5001 | 0.0557 | 0.157 |
| 0.600 | 0.150 | 0.250 | 0.5985 | 0.0412 | 0.1327 |
| 0.700 | 0.100 | 0.200 | 0.6972 | 0.0271 | 0.1074 |
| 0.800 | 0.050 | 0.150 | 0.796 | 0.0134 | 0.0814 |
| 0.900 | 0.025 | 0.075 | 0.8989 | 0.0071 | 0.0387 |
| T=1773K |  |  |  |  |  |
| 0.100 | 0.400 | 0.500 | 0.0996 | 0.132 | 0.2619 |
| 0.200 | 0.350 | 0.450 | 0.1984 | 0.1136 | 0.2391 |
| 0.300 | 0.300 | 0.400 | 0.2972 | 0.0959 | 0.2152 |
| 0.400 | 0.250 | 0.350 | 0.3962 | 0.0787 | 0.1904 |
| 0.500 | 0.200 | 0.300 | 0.4956 | 0.062 | 0.1648 |
| 0.600 | 0.150 | 0.250 | 0.5953 | 0.0458 | 0.1384 |
| 0.700 | 0.100 | 0.200 | 0.6953 | 0.0301 | 0.1113 |
| 0.800 | 0.050 | 0.150 | 0.7952 | 0.0148 | 0.0838 |
| 0.900 | 0.025 | 0.075 | 0.8987 | 0.0078 | 0.0398 |
| T=1873K |  |  |  |  |  |
| 0.100 | 0.400 | 0.500 | 0.0954 | 0.1448 | 0.2802 |
| 0.200 | 0.350 | 0.450 | 0.1926 | 0.1247 | 0.2547 |
| 0.300 | 0.300 | 0.400 | 0.2912 | 0.1052 | 0.2281 |
| 0.400 | 0.250 | 0.350 | 0.391 | 0.0862 | 0.2007 |
| 0.500 | 0.200 | 0.300 | 0.4915 | 0.0679 | 0.1726 |
| 0.600 | 0.150 | 0.250 | 0.5925 | 0.0501 | 0.1441 |
| 0.700 | 0.100 | 0.200 | 0.6936 | 0.0328 | 0.1152 |
| 0.800 | 0.050 | 0.150 | 0.7945 | 0.0161 | 0.0862 |
| 0.900 | 0.025 | 0.075 | 0.8985 | 0.0085 | 0.0407 |